论文模板

ITO纳米棒的制备及其表征*

朱协彬1，2，姜  涛1，邱冠周1，黄伯云1

(1.中南大学 资源加工与生物工程学院，长沙 410083；2.安徽工程大学 安徽高性能有色金属材料实验室，安徽 芜湖 241000)

摘  要：  利用化学共沉淀法，在InCl3和SnCl4混和溶液中添加PEG-1000，并滴加浓度为25%氨水,制备了ITO前驱体,在温度700 ℃锻烧3 h后得到ITO纳米棒。利用SEM、XRD、TEM-EDS和FT-IR分别对ITO纳米棒的形貌和尺寸、结构……

关键词：  ITO纳米棒；聚乙二醇-1000；共沉淀法；制备

中图分类号：TB332（不超过3个）                      文献标识码：A

0  引 言

纳米材料的性能不仅取决于其化学成分，还与其粒子的结构和形貌密切相关。绝大多数纳米材料的结构和形貌直接决定其应用性能，因此纳米材料的结构和形貌控制研究成为当前材料科学研究的前沿和热点之一[1-7 ] 。目前低维和准一维结构的ITO纳米颗粒，如纳米球形[8]、纳米针状[9]、纳米线[10] 、纳米棒[10-12]和纳米管[13]，引起了人们的极大重视。通常制备ITO颗粒的方法有共沉淀法[8,10,12,14-15] 、气-液-固(VLS)法[16]、溶胶-凝胶法[ 11]、水热合成法[17] 、喷雾燃烧法[18-19]和微乳法 [20]。特别是共沉淀法制备的产品纯度高、均一性好、粒度细、成分可控，且又可以控制物性和颗粒形貌。通过添加表面活性剂，如聚乙二醇，也能影响颗粒形貌的变化。Chen 等[21 ] 用聚乙二醇为表面活性剂，使用氧化沉淀法成功合成了Fe3O4 纳米棒。在本研究工作中，主要是利用添加表面活性剂PEG-1000，利用化学共沉淀法制备ITO前驱体，最终获得ITO纳米棒，并进行形貌和结构等表征及其机理分析。制备的ITO纳米棒有望在用于制备纳米ITO涂料方面提高其隔热性能，有待做进一步研究。

1  实 验

1．1 ITO纳米棒的制备

1.1.1 实验试剂

按照m(In2O3)/m(SnO2)＝9配制1 mol/L的InCl3溶液和相应比例的SnCl4溶液并混和，其中SnCl4溶液由结晶SnCl4·5H2O溶于一定量的蒸馏水中配制而成。取上述100 mL混和溶液，加热并保持温度为70 ℃，此时加入1 g的表面活性剂PEG-1000，充分搅拌成清亮的乳状液，滴加浓度为25%氨水进行水解，产生白色沉淀至pH值为7～8，继续搅拌1 h并陈化2 h；用蒸馏水对沉淀物进……

1．2样品的性能及表征

ITO纳米棒的形貌分析用日本日立公司S-4800高分辨场发射扫描电镜；能谱分析用Philips公司TecnalG2 20型透射电子显微镜，在乙醇介质中超声分散20 min后，在铜网碳膜上进行测定分析；样品物象和结构分析采用北科大仪器厂XD98型X射线衍射仪(Cu Kα辐射，波长为0.154056 nm)；红外光谱由美国Nicolet傅立叶红外光谱仪（Nexus）分析测定。

2 结果与讨论

2.1表面形貌表征及其机理分析

图1为ITO纳米棒在煅烧温度700 ℃下不同时间的SEM图像。从图1观察可知，ITO纳米棒平均直径约为￠300 nm， 长度可达3 000 nm，长径比可达10，且具有比较好的分散性。随着煅烧时间的延长，ITO纳米棒的形貌不变，尺寸变化不大。这是因为PEG-1000即聚乙二醇是非离子型表面活性剂[22]，其分子式为H－(O－CH2－CH2)n－OH，其中的桥氧原子－O－亲水，－CH2－CH2－亲油。文献[23]报道，在通常……

表1为不同喷涂距离下得到的涂层和基底材料在模拟海水液中的电化学参数，从表1可以看出，合金涂层的自腐蚀电位越高，材料的腐蚀倾向越小。由此说明……

注意：文中图题、表题必须要有中、英文对照

图1  不同网孔大小条件下TiO2薄膜的XRD图谱

Fig 1  XRD spectra of TiO2 films prepared at different mesh sizes

表1  不同过滤电极网孔大小条件下TiO2薄膜的平均晶粒尺寸

Table1  Grain sizes of TiO2 films prepared at different mesh sizes

网孔大小/目     0          8        14        30        40        70

FWHM/（°）   0.1968	  0.0984	   0.2755	 0.1181	   0.4329   	 0.3542

晶粒尺寸/nm     42.2	      84.4	    30.1	      70.3	    19.2   	  23.4

3  结 论

利用化学共沉淀法，在InCl3和SnCl4混和溶液中添加PEG-1000，并滴加浓度为25%氨水,制备了ITO纳米棒，具有立方铁锰矿结构，且具有纯度高和分散性好等特点，平均直径约为￠300 nm， 长度可达3 000 nm，长径比约达10。随着煅烧时间的延长，ITO纳米棒形貌不变，对尺寸影响不大。

参考文献：

为使《功能材料》的参考文献著录更加规范，本刊按照国家标准（GB/T 7714-2015）规定执行，特此告之。为方便作者，以下对作者经常著录的参考文献进行举例，请作者对照执行。如果作者有其他问题，请自行查阅国家标准。

投稿请按照以下示例书写参考文献：

1．期刊  用[J]表示

规则：[顺序号]主要责任者(列前三位).文献题名[J].刊名，年，卷（期）:起止页码.

（注意：中文参考文献请同时用英文和中文书写）

示例：[1]Deng Lingfeng,Yu Kaiming,Yan Zhong, et al. Systhesis and performance of  LiFePO4/graphene composie as cathode materials for Lithium-ion batteries [J].Journal of Functional Materials,2014,45(21):21126-21130(in Chinese).

邓凌峰,余开明,严忠,等.LiFePO4/graphene锂离子电池复合正极材料的制备与性能[J].功能材料,2014,45(21):21126-21130.

[2]Ferrari S,Loveridge M,Beattie S D, et al. Latest advances in the manufacturing of 3D rechargeable lithium microbatteries[J].Journal of Power Sources, 2015, 286（3）:25-46.

[3]Walls S C,Barichivich W J,Brown M E.Drought,deluge and declines:the impact of precipitation extremes on amphibians in a changing climate[J/OL]. Biology

,2013,2(1):399-418[2013-11-04].http://www.mdpi.com/2079-7737/2/1/399.DOI:10.3390/biology2010399.

此外，请注意：

[顺序号]主要责任者(列前三位).文献题名[J].刊名，年，卷:起止页码.

只有卷号，没有期号，写成：2010，40:1000-1005.

[顺序号]主要责任者(列前三位).文献题名[J].刊名，年（期）:起止页码.

只有期号，没有卷号，写成：2010（5）:1000-1005.

2．普通图书  用[M]表示

规则：[顺序号]主要责任者(列前三位).文献题名[M].出版地:出版者，出版年:起止页码.

示例：[1]汪冰.图书馆理论与实践研究[M].北京:北京图书馆出版社，1997:15-18.

[2]库恩.科学革命的结构：第4版[M].金吾伦，胡新和，译.2版.北京:北京大学出版社，2012.

[3]林穗芳.美国出版业概况[M]//陆本瑞.世界出版概观.北京:中国书籍出版社，1991:1-23.

3．会议录  用[C]表示

规则：[顺序号]主要责任者(列前三位).文献题名：其他提名信息[C].出版地：出版者，出版年:起止页码.

示例：[1]辛希孟.信息技术与信息服务国际研讨会论文集：A集[C].北京：中国社会科学出版社，1994：1-5.

[2]钟文发.非线性规划可燃物毒物配置的应用[C]//赵玮.运筹学的理论与应用：中国运筹学会第五届大会论文集.西安：西安电子科技大学出版社，1996:468-471.

4．报告  用[R]表示

规则：[顺序号]主要责任者.文献题名[R].出版地:出版者，出版年:起止页码.

举例：[1]冯西桥.核反应堆压力管道与压力容器的LBB分析[R].北京:清华大学核能技术研究院，1997:9-10.

5．学位论文  用[D]表示

规则：[顺序号]主要责任者.文献题名[D].授予地:授予单位，授予年:起止页码.

举例：[1]张志祥.间断动力系统的随机扰动及其在守恒律方程中的应用[D].北京:北京大学，1998.

6．专利  用[P]表示

规则：[顺序号]专利申请者或所有者.专利题名：专利号[P].公告日期或公开日期.

举例：[1]姜锡洲.一种温热外敷药制备方案:88105607.3 [P].1989-07-26.

7.标准  用[S]表示

规则：[顺序号]主要责任者(列前三位).题名:其他题名信息:标准编号[S].出版地:出版者，出版年:起止页码.

举例：[1]全国信息与文献标准化技术委员会.文献著录：第4部分 非书资料：GB/T 3792.4—2009[S].北京:中国标准出版社，2010:3.

8.报纸  用[N]表示

规则：[顺序号]主要责任者(列前三位).文献题名[N].报纸名，出版日期（版次）.

举例：[1]谢希德.创造学习的新思路[N].人民日报，1998-12-25（10）.

9.电子资源  用[EB/OL]表示

规则：[顺序号]主要责任者(列前三位).题名：其他提名信息[EB/OL]. （发表或更新日期）[引用日期].获取和访问路径.

举例：[1]萧钰.出版业信息化迈入快车道[EB/OL].（2001-12-19）[2002-04-15].http://www.creader.com/news/20011219/200112190019.html.

特别注意（以期刊为例）：

1．英文参考文献著录方法与中文参考文献著录方法相同. 例如：

[1] Nagamatsu J, Nakagwa N, Muranaka T, et al. Superconductivity at 39K in magnesium diboride [J]. Nature, 2001, 410(8): 63-64.

2.中文参考文献请同时用英文和中文书写。例如：

[1] Guo Qiaohui，Zhou Xiaoping，Wang Suqin. Heat-resistant polyimide electrical conductive composites[J]．Polym Mater Sci Eng,2009，25(2):52 (in Chinese).

郭乔辉，周小平，王素琴.耐高温聚酰亚胺导电复合材料的性能[J]．高分子材料科学与工程，2009,25(2):52

Synthesis and characterization of ITO nanorods

ZHU Xiebin1，2, JIANG Tao1, QIU Guanzhou1, HUANG Boyun1

(1.School of Minerals Processing & Bioengineering,

Central South University, Changsha 410083，China；2. Anhui Key Laboratory of High-performance, Non-ferrous Metal Materials,Anhui Polytechnic University,Wuhu 241000,China)

Abstract: Indium (III) and tin (IV) hydroxides (precursor) were synthesized via a co-precipitation process with additive of  PEG-1000 in a water bath. Nanocrystalline indium tin oxide (ITO) nanorods were obtained upon calcination at temperature of 700 ℃ over three hours. The morphology, size , phase structure, EDS and FT-IR spectrum of ITO nanorods were characterized by transmission electron microscopy, X-ray diffraction, TEM-EDS and FT-IR spectrograph. The formation mechanism of ITO nanorods was discussed. The results show that the diameters of the as-prepeared ITO nanorods are about 300 nm and the lengths reach about 3 000 nm, and the ratio of length to diameter reaches about 10. The as-prepared samples with cube structure are uniform, well dispersed and of high purity. ITO nanorods keep their morphology and less changes in their dimension as the time extends during calcination.

Key words:ITO nanorods; PEG-1000; co-precipitation process; synthesis

# Footnotes

*基金项目：国家杰出青年科学基金资助项目（50725416）（项目要写清楚编号）

收到初稿日期：2008-08-07          收到修改稿日期：2008-11-19

通讯作者：黄伯云，E-mail:huangby@ mail.csu.edu.cn

作者简介：朱协彬(1964−)，男，安徽濉溪人，博士后，师承黄伯云教授，从事纳米氧化物复合材料研究。